压力容器用复合板

第2部分：镍-钢复合板

1  范围

NB/T 47002的本部分规定了以镍及镍合金为覆材，碳素钢、低合金钢或不锈钢为基材，用爆炸焊接法或轧制方法制造的复合板的型式、尺寸、级别、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志和质量证明书等内容。

本部分适用于总厚度等于或大于8mm的压力容器用镍-钢复合板（以下简称复合板）。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 150	压力容器

GB/T 228.1	金属材料 拉伸试验 第 1部 分 :室 温试验方法

GB/T 229	金属材料  夏比摆锤冲击试验方法

GB/T 247	钢板和钢带检验、包装、标志及质量证明书的一般规定

GB/T 709	热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差

GB/T 713	锅炉和压力容器用钢板

GB/T 2054	镍及镍合金板

GB/T 3531	低温压力容器用低合金钢钢板

GB/T 6396	复合钢板力学及工艺性能试验方法

GB/T 15260	镍基合金晶间腐蚀试验方法

GB/T 24511	承压设备用不锈钢钢板及钢带

GB/T 30583            承压设备焊后热处理规程

NB/T 47008           承压设备用碳素钢和合金钢锻件

NB/T 47009	低温承压设备用合金钢锻件

NB/T 47010	承压设备用不锈钢和耐热钢锻件

NB/T 47013.3	承压设备无损检测  第3部分：超声检测

NB/T 47013.5	承压设备无损检测  第5部分：渗透检测

NB/T 47046           承压设备用镍及镍合金板

JB/T 4732	钢制压力容器—分析设计标准

3  订货内容

按NB/T 47002的本部分订货的合同或订单应包括下列内容：

a）	标准编号；

b）	产品名称；

c）	覆材和基材牌号；

d）	制造方法与级别；

e）	交货状态；

f）	尺寸；

g）	重量；

h）	附加技术要求（如晶间腐蚀试验等）。

4  术语和定义

下列术语和定义适用于NB/T 47002的本部分。

4.1

复合界面  compound contact interface

复合板基材和覆材的结合面。

4.2

未结合率  percentage of unbounded area

复合界面未结合部分的面积总和与复合板总面积的比值，以百分数表示。

4.3

基材  base metal

复合金属中的基体材料。

4.4

覆材  cladding metal

复合金属中的包覆材料。

4.5

屈服强度Re  yield strength

GB/T 228.1中的上屈服强度ReH、下屈服强度ReL、规定非比例延伸强度Rp0.2、规定总延伸强度Rt0.5和规定残余延伸强度Rr0.2的总称。在确定复合板屈服强度标准值时，基材和覆材分别按相应材料标准选取上述5项性能名称中的1项标准值作为计算的依据。

4.6  爆炸焊接  Explosive welding

在爆炸过程中实现覆材和基材间焊接复合。

4.7  轧制复合  RoIled compounding

在轧制过程中实现覆材和基材的复合。

5  型式、尺寸及重量

5.1  型式

5.1.1  覆材可在基材的一面或两面包覆，形成单面或双面复合板。

5.1.2  复合板的形状为矩形、方形、圆形三种。其他形状可由供需双方商定。

5.2  尺寸

5.2.1  覆材厚度为2mm～16mm。

5.2.2  基材最小厚度为6mm，且基材厚度与覆材厚度之比：轧制法一般不小于2，爆炸焊接法一般不小于3。

5.2.3  轧制法生产的复合板最大厚度一般不超过100mm；爆炸焊接法生产的复合板最大面积一般不超过25m2。根据供需双方协议，可供应超出上述尺寸的复合板。

5.3  重量

复合板按理论重量交货，覆材和基材的重量计算按相应材料标准的规定。覆材各牌号的密度参见附录A（资料性附录）。

6  级别、标记

6.1  级别与代号

复合钢板的级别与代号按表1的规定。对双面复合板应分别注明两面的级别。

表1  级别与代号

| 级 别 | 代 号 |  | 未结合率，% |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 爆炸焊接法 | 轧制法 |  |
| 1级 | B1 | R1 | 0 |
| 2级 | B2 | R2 | ≤2 |
| 3级 | B3 | R3 | ≤5 |

6.2  标记

复合板的产品标记按覆材牌号、基材牌号、尺寸、制造方法及级别与代号、标准号等顺序组成。

示例1：覆材为3mm厚的NCu30板、基材为16mm厚的Q345R板、宽度为2000mm、长度为6000mm的轧制法2级复合板标记为：

（NCu30＋Q345R）－（3＋16）×2000×6000－Z2－NB/T 47002.2—201X

示例2：覆材为8mm厚的N5板、基材为150mm厚的16MnⅢ级锻件、直径为3000mm的爆炸焊接法1级复合板标记为：

（N5＋16MnⅢ）－（8＋150）×D3000－B1－NB/T 47002.2—201X

7  技术要求

7.1  覆材和基材

7.1.1  覆材和基材的标准及牌号应符合表2的规定。覆材N5、N7和NCu30应为退火状态，基材的技术要求（如交货状态、力学性能检验率、超声检测等）还应符合GB/T 150或JB/T 4732的规定。以锻件为基材时，应采用Ⅲ级或Ⅳ级锻件。

7.1.2  对于基材，其标准抗拉强度下限值大于或等于540MPa的复合板，应经技术评审后方可使用。

7.1.3  经供需双方协议，也可采用表2以外标准的覆材和基材，但其技术要求不得低于7.1.1的规定。当采用表2以外标准的基材时，所选用的牌号应与表2中的牌号具有相近的化学成分，钢材的技术要求（如钢中磷、硫含量，钢材的冲击试验温度和冲击吸收能量指标等）不得低于表2中相近牌号的有关规定。

表2  覆材和基材

| 覆 材 |  | 基 材 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准号 | 牌号示例 | 标准号 | 牌号示例 |
| GB/T 2054 NB/T47046 | N5 N7 NCu30 NS1101 NS1102 NS1402 NS3102 NS3203 NS3304 NS3305 | GB/T 713 | Q234R，Q345R，15CrMoR |
|  |  | NB/T 47008 | 16Mn，20MnMo，15CrMo |
|  |  | GB/T 3531 | 16MnDR |
|  |  | NB/T 47009 | 16MnD |
|  |  | GB/T 24511 | S31603 |
|  |  | NB/T 47010 | S31603 |
| 注：覆材和基材也可采用表列各标准中的其他牌号。 |  |  |  |

7.1.4  覆材需进行拼焊时，有关技术要求由供需双方协议确定，并在合同中注明。

7.1.5  覆材和基材应附有材料生产厂的质量证明书（原件），材料质量证明书的内容应齐全、清晰，并盖有材料生产单位质量检验章。如无质量证明书原件时，复合板生产厂应取得加盖供材单位检验公章和经办人章的复印件，且应对所用材料及材料质量证明书的真实性和一致性负责。

7.1.6  复合板的消除应力热处理工艺和设备应参考GB/T 30583标准的相关要求。

7.1.7  13MnNiMoR做基材的复合板不推荐0℃及以下使用。7.2  交货状态

复合板可以热轧或热处理、校平、剪切（或切割）后交货，复合板的热处理状态应符合GB/T 150或JB/T 4732中对相应基材的规定。根据需方要求，并在合同中注明，覆材表面可经喷砂、抛光或酸洗等处理。

7.3  结合状态

7.3.1  复合板应经超声检测，扫查方式采用100%扫查。其结合状态应符合表3的规定。

7.3.2  超出表3规定的未结合区允许进行焊补。焊补前应清除未结合区覆材并打磨至基材表面，进行渗透检测确认已清除未结合区，然后由持有效证件的焊工按经评定合格的焊接工艺进行焊补。焊补后应进行超声和渗透检测，超声检测结果应符合表3的规定，渗透检测结果应符合NB/T 47013.5标准的Ⅰ级。焊补记录（包括焊补区在复合板上的位置，各个焊补区的面积、焊接材料及焊接工艺参数）附在产品质量证明书中。

表3  结合状态

| 级 别 | 单个未结合指示长度，mm | 单个未结合区面积，cm2 | 未结合率，% |
| --- | --- | --- | --- |
| 1级 | 0 | 0 | 0 |
| 2级 | ≤50 | ≤20 | ≤2 |
| 3级 | ≤75 | ≤45 | ≤5 |

7.4  力学性能

7.4.1  复合板复合界面的结合剪切强度应不小于210MPa。对于双面复合板，分别保留不同侧覆材进行剪切试验。

7.4.2  复合板拉伸试验结果应符合表4的规定。对于双面复合板，一般只保留一种覆材进行拉伸试验，需保留的覆材由需方在合同中注明。当基材厚度大于40mm或需方指定时，只进行基材的拉伸试验，其试验结果应符合基材标准的规定。

表4  拉伸试验结果

| 屈服强度，MPa | 抗拉强度，MPa | 伸长率A，% |
| --- | --- | --- |
| ≥ | ≥ | 不小于基材标准值 |
| 注：—— 覆材屈服强度标准值，MPa； —— 基材屈服强度标准值，MPa； —— 覆材抗拉强度标准下限值，MPa； —— 基材抗拉强度标准下限值，MPa； —— 覆材厚度，mm； —— 基材厚度，mm。 |  |  |

7.4.3  复合板只进行基材的冲击试验，冲击试验温度和冲击吸收能量应符合基材标准的规定。如基材标准中无冲击试验的要求，则复合板不进行冲击试验。

7.5  弯曲性能

单面复合板内弯曲（覆材表面受压）和外弯曲（覆材表面受拉）试验，双面复合板外弯曲（两种覆材表面分别受拉）试验，其结果应符合表5的规定。基材为锻件的复合板不进行弯曲试验。

表5  弯曲性能

| 弯曲角度 | 弯 心 直 径 | 试 验 结 果 |
| --- | --- | --- |
| 180° | 内弯曲按基材标准的规定，外弯曲d=4a （d为弯心直径，a为试样厚度），测弯曲d=40mm | 在弯曲部分的外侧不得有裂纹，复合界面不得有分层 |

7.6  晶间腐蚀试验

根据需方要求，经供需双方协议，供方可进行复合板覆材的晶间腐蚀试验，试验要求和合格标准由供需双方协议。

7.7  尺寸偏差及平面度

7.7.1  复合板厚度允许偏差应符合表6的规定。基材为锻件的复合板，基材厚度允许偏差由供需双方协议。

表6  厚度允许偏差

| 生产方法 | 覆材厚度允许偏差 | 基材厚度允许偏差 | 总厚度允许偏差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 爆炸焊接法 | 覆材公称厚度的±10%，且不大于±1.0mm | 基材标准 正负偏差之数值 | 覆材允许偏差 ＋基材允许偏差 |
| 轧制法 | 负偏差：覆材公称厚度的-10%，且不大于1.0mm； 正偏差：供、需双方协商。 |  |  |

7.7.2  复合板长度及宽度的允许偏差按基材标准的相应规定，圆形复合板直径的允许偏差按供需双方协议。

7.7.3  复合板的平面度按GB/T 709的规定。基材屈服强度标准值大于460MPa时，平面度为GB/T 709规定值的1.5倍。用于换热器管板的复合板，其平面度由供需双方协议。

7.8  表面质量

复合板覆材表面不得有结疤、裂纹、夹杂、折叠等缺陷。如有上述缺陷，允许清除，但清除后应保证覆材最小厚度，否则应予以焊补，焊补应符合7.3.2的相应规定。基材表面质量应符合基材标准的规定。

8  试验方法

8.1  复合板的结合状态采用超声检测方法确定，检测方法按NB/T 47013.3的规定。

8.2  渗透检测按NB/T 47013.5的规定。

8.3  复合板的剪切试验、拉伸试验、弯曲试验按GB/T 6396的规定。

8.4  复合板基材的拉伸试验按GB/T 228.1的规定。

8.5  复合板基材的冲击试验按GB/T 229的规定。

8.6  复合板覆材的晶间腐蚀试验按GB/T 15260的有关规定。

8.7  尺寸检验方法

8.7.1  复合板的总厚度在距钢板边缘不小于40mm处用千分尺或卡尺测量。

8.7.2  复合板的覆材厚度，按GB/T 6396附录A的规定测量。

8.7.3  复合板的长度、宽度或直径用钢卷尺测量。

8.7.4  复合板的平面度按GB/T 709的规定测量。

8.8  复合板的表面质量一般目测检查，经供需双方协议，可进行渗透检测。

9  检验规则

9.1  复合板由供方质量检验部门检验。

9.2  复合板应按批交货，每批应由同一材料组合（覆材和基材分别为同一牌号、同一厚度、同一交货状态）、同一爆炸焊接及热处理工艺生产的复合板组成。

9.3  复合板的检验项目按表7的规定。超声检测、尺寸（覆材厚度除外）和表面质量应逐张进行检验，其余项目均为按批检验。表中按需方要求检验的项目按合同的规定进行。经供需双方协议，可以进行其他项目的检验。

表7  检验项目

| 检验项目 | 级 别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 | 3级 |
| 超声检测 | ○ | ○ | ○ |
| 剪切试验 | ○ | ○ | ○ |
| 拉伸试验 | ○ | ○ | ○ |
| 冲击试验 | ○ | ○ | ○ |
| 内弯曲试验 | ○ | ○ | △ |
| 外弯曲试验 | △ | △ | △ |
| 侧弯曲试验 | △ | △ | △ |
| 晶间腐蚀试验 | △ | △ | △ |
| 尺寸 | ○ | ○ | ○ |
| 表面质量 | ○ | ○ | ○ |
| 注：○ —— 应检验的项目； △ —— 按需方要求检验的项目。 |  |  |  |

9.4  从每批产品中抽1张制取试样，也可以从与产品相同组批条件所制备的试验件上制取试样。取样方法按相应基材标准的规定。试样数量如下：剪切试样1个、拉伸试样1个、冲击试样3个、内弯曲试样1个、外弯曲试样1个、晶间腐蚀试样2个、覆材厚度试样1个。对于双面复合板，剪切、外弯曲和覆材厚度为不同侧覆材各取1个试样。

9.5  按批检验的项目如不合格时，则从同一批中再取双倍数量的试样对不合格项目进行复验。冲击试验的复验按基材标准的规定。复验结果（包括该项试验所要求的任一指标）即使有一个指标不合格，则该批产品不得交货。此时，供方可逐张检验，按张交货；也可整批钢板进行热处理后，作为新的一批再提交检验。

10  包装、标志及质量证明书

10.1  每张复合板应在钢板端部的覆材表面标出产品标记、批号、制造厂名（或厂标）、生产日期等。

10.2  复合板交货时应提供复合板产品质量证明书（原件），并同时提供覆材和基材质量证明书的复印件。

10.3  复合板覆材表面应做有效的保护，以防止擦伤。

10.4  其余要求按GB/T 247的规定。

附  录  A

（资料性附录）

镍及镍合金的密度

A.1  镍及镍合金的密度见表A.1。

表A.1  镍及镍合金的密度

| 中国牌号 | 美国ASME牌号 | 密度，g/cm3 |
| --- | --- | --- |
| N5 | N02201 | 8.89 |
| N7 | N02200 | 8.89 |
| NCu30 | N04400 | 8.83 |
| NS1101 | N08800 | 7.94 |
| NS1102 | N08810 | 7.94 |
| NS1402 | N08825 | 8.14 |
| NS3102 | N06600 | 8.42 |
| NS3203 | N10675 | 9.22 |
| NS3304 | N10276 | 8.87 |
| NS3305 | N06455 | 8.64 |
| NS3311 | N06059 | 8.80 |